Приложение 1.28

к ОПОП специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 160-о от «28» августа 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 «Материаловедение»

Воскресенск, 2023г.

Программа учебной дисциплины «ОП.05. Материаловедение» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 1196, примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (рег.№  13.02.11-180730 дата включения в реестр 30.07.2018г).

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Ковтанюк Анна Федоровна

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 Материаловедение»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Материаловедение является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК09, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3 | 1.определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 2.определять твердость материалов; 3.определять различные свойства материалов; 4.определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 5.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 6.подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; виды прокладочных и уплотнительных материалов; закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; методы измерения параметров и определения свойств материалов; основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; основные свойства полимеров и их использование; основные свойства диэлектрических материалов и их использование; основные свойства материалов с особыми свойствами и их использование; особенности строения металлов и сплавов; свойства смазочных и абразивных материалов; способы получения композиционных материалов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; знать конструкцию современного испытательного оборудования |

1.3. Распределение планируемых результатов освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК01 | Выбирать способы решения задач профессиональн ой деятельности, применительно к различным контекстам | 1.определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 2.определять твердость материалов; 3.определять различные свойства материалов; 4.определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; | 1.виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 2.виды прокладочных и уплотнительных материалов; 3.закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; 4.классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 5.методы измерения параметров и определения свойств материалов; 13.способы получения композиционных материалов 14.сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 15.знать конструкцию современного испытательного оборудования |
| ОК02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | 1.определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 2.определять твердость материалов; 3.определять различные свойства материалов; 4.определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; | 6.основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 7.основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 8.основные свойства полимеров и их использование; 9.основные свойства диэлектрических материалов и их использование; 10.основные свойства материалов с особыми свойствами и их использование; 11.особенности строения металлов и сплавов; 12свойства смазочных и абразивных материалов; |
| ОК03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | 1.определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 2.определять твердость материалов; 3.определять различные свойства материалов; 4.-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 5.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 6.подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | 1.виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 2.виды прокладочных и уплотнительных материалов; 3.закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; 4.классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 5.методы измерения параметров и определения свойств материалов; 13.способы получения композиционных материалов 14.сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 15.знать конструкцию современного испытательного оборудования |
| ОК04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | 1.определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 2.определять твердость материалов; 3.определять различные свойства материалов; 4.-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; | 11.особенности строения металлов и сплавов; 12свойства смазочных и абразивных материалов; 14.сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 15.знать конструкцию современного испытательного оборудования |
| ОК05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | 5.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 6.подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | 1.виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 2.виды прокладочных и уплотнительных материалов; 3.закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; 4.классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 5.методы измерения параметров и определения свойств материалов; 13.способы получения композиционных материалов |
| ОК06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | 5.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 6.подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | 14.сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 15.знать конструкцию современного испытательного оборудования |
| ОК07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | 1.определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 2.определять твердость материалов; 3.определять различные свойства материалов; 4.-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; | 11.особенности строения металлов и сплавов; 12свойства смазочных и абразивных материалов; 13.способы получения композиционных материалов 14.сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 15.знать конструкцию современного испытательного оборудования |
| ОК08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональн ой деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленно сти | 5.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 6.подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | 11.особенности строения металлов и сплавов; 12свойства смазочных и абразивных материалов; 14.сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 15.знать конструкцию современного испытательного оборудования |
| ОК09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | 5.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 6.подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | 1.виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 2.виды прокладочных и уплотнительных материалов; 3.закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; 4.классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 5.методы измерения параметров и определения свойств материалов; 13.способы получения композиционных материалов 14.сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 15.знать конструкцию современного испытательного оборудования |
| ПК1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханиче ского оборудования |  |  |
| ПК1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханиче ского оборудования |  |  |
| ПК1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханиче ского оборудования |  |  |
| ПК2.1 | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники |  |  |
| ПК2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |  |  |
| ПК2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |  |  |
| ПК4.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей, узлов различной сложности процесса сборки. |  |  |
| ПК4.2 | Изготовлять приспособления для ремонта и сборки |  |  |
| ПК4.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования и при проверке его в процессе ремонта |  |  |
| ПК4.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |  |  |
| ЛР4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР7 | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ЛР19 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 67 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 42 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 14 |
| практические занятия (если предусмотрено) |  |
| Самостоятельная работа (если предусмотрено) | 2 |
| Консультации (если предусмотрено) | 3 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Тема 1 Основы металловедения | Содержание учебного материала | 42 | ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3, ЛР4 ЛР7 ЛР19 |
|  | 1.Основные задачи и направления развития материаловедения. Строение и свойства металлов. Физико-механические свойства металлов 2.Диаграмма состояния металлов и сплавов. Понятие о сплавах. Фазы в металлических сплавах. 3.Железо и его сплавы. Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. 4.Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Методы повышения конструктивной прочности материалов. 5.Углеродистые и легированные стали. Маркировка 6. Материалы с особыми технологическими свойствами 7.Медные сплавы: общая характеристика и классификация. Латуни и бронзы. 8.Износостойкие материалы. Классификация износостойких материалов. Антифрикционные материалы 9.Материалы с высокими упругими свойствами. Классификация материалов с высокими упругими свойствами. Рессорно-пружинные стали 10.Материалы с малой плотностью. Сплавы на основе алюминия 11.Сплавы на основе магния 12.Материалы с высокой удельной прочностью. Титан и сплавы на его основе. Характеристика титановых сплавов. Особенности обработки. 13.Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 14.Инструментальные материалы |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 10 |  |
|  | Практическое занятие 1 Ознакомление с методикой измерения твёрдости по Бринеллю и Роквеллу Практическое занятие 2 Изучение конструкции и использование современных твердомеров Практическое занятие 3 Испытания на ударную вязкость Практическое занятие 4 Изучение структуры и свойств цветных металлов и сплавов Практическое занятие 5 Микроанализ титановых сплавов |  |  |
| Тема 2 Способы обработки материалов | Содержание учебного материала | 10 | ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3 ЛР4 ЛР7 ЛР19 |
|  | 1.Термическая и химико-термическая обработка стали. Литейное производство. Обработка металлов давлением и резанием. Инструментальные материалы. 2.Электротехнические методы обработки. Защита металлов от коррозии. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 6 Изучение структуры и свойств отожженной стали Практическое занятие 7 Изучение структуры и свойств чугунов |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Электротехнические методы обработки. Защита металлов от коррозии. | 2 |  |
| Тема 3 Диэлектрические материалы | Содержание учебного материала | 6 | ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3 ЛР4 ЛР7 ЛР19 |
|  | 1.Неметаллические материалы, их классификация, достоинства и недостатки. Область применения 2.Классификация электротехнических материалов.Основные электрические характеристики диэлектриков. Диэлектрики. Электроизоляционные лаки, эмали. Компаунды. 3.Электрические свойства полупроводниковых материалов. Полупроводниковые материалы | 6 |  |
| Тема 4. Композиционные материалы | Содержание учебного материала | 4 | ОК01-ОК09, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.3 ЛР4 ЛР7 ЛР19 |
|  | 1.Композиционные материалы, их классификация, достоинства и недостатки, применение в промышленности |  |  |
| Консультации | 3 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 2 |  |
| Всего | 67 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по дисциплине «Материаловедение»;

- методическая документация;

- раздаточный материал по дисциплине «Материаловедение»;

- справочная литература.

Технические средства обучения:

1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением;

2.Мультимедийный проектор;

3.Интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

- Электрические и конструкционные материалы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М Матюнин и др.; под ред. В.А. Фаликова. – 9-е изд., испр. – М: Издательский центр «Академия», 2021 – 280 с.

- Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Моряков. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021 – 288 с.

- Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 496 с.

- Гарифуллин Ф.А., Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов, М: Оникс, 2020. — 624с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- Научно-технический журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». Форма доступа:  http://mitom.folium.ru

- Научно-технический журнал «Полимерные материалы». Форма доступа:  http://www.polymerbranch.com

- Информационный сайт про пластик и другие полимеры.  Форма доступа:  http://www.koros-plast.ru

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 1.виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 2.виды прокладочных и уплотнительных материалов; 3.закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; 4.классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 5.методы измерения парам ров и определения свойств материалов; 6.основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 7.основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 8.основные свойства полимеров и их использование; 9.особенности строения металлов и сплавов; 10свойства смазочных и абразивных материалов; 11.способы получения композиционных материалов; 12сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием, 13.определять различные свойства материалов 14. знание основных свойств диэлектрических материалов и их использование; 15. знание основных свойств материалов с особыми свойствами 16.понимание конструкции современного испытательного оборудования их использование; | знание основных видов механической, химической и термической обработки металлов и сплавов, прокладочных и уплотнительных материалов; понимание закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии; знание классификации, основных видов, маркировки, области применения и видов обработки конструкционных материалов, основных сведений об их назначении и свойствах, принципов их выбора для применения на производстве; знание основных свойств металлов, сплавов, полимеров, смазочных и абразивных материалов; понимание способов получения композиционных материалов; понимание сущности технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием | Тестирование Письменные задания Экзамен |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 1.определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; 2.определять твердость материалов; 3.определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 4.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 5.подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | грамотное определение свойств и классификации конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве; определение твердости материалов; подбор конструкционных материалов по их назначению и условиям эксплуатации; подбор способов и режимов обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; определение свойств смазочных материалов | Педагогическое наблюдение (работа на практических занятиях) Оценка результатов выполнения практических занятий Выполнение самостоятельной работы Подготовка и защита групповых заданий проектного характера |